MANUAL TECNICO DE INSTALACION TUBERIAS DE POLIPROPILENO PARA DESAGUES UF TIPO HT

A.-  COMO SE UNE:

Para realizar una unión correcta es necesario seguir los siguientes pasos:

1.- Verificar la limpieza del extremo macho del tubo o conexión a unir.

2.- Si el extremo hembra del tubo o de la conexión ha estado expuesto al medio ambiente, se recomienda retirar el anillo y limpiar el interior de la campana de todo rastro de tierra o cualquier elemento extraño.

3.- Verificar el buen estado del anillo, de presentar este alguna fisura o corte, deberá ser reemplazado por otro en buen estado y volver a colocar el mismo en la campana con la sección plana mirando hacia fuera.

4.- Proceder a lubricar ambos extremos con la solución lubricante provisto en forma regular y uniforme.

5.- Insertar el extremo macho en el hembra hasta el tope y retirar hacia atrás 10mm. Esto permitirá absorber las contracciones dilataciones que se darán con el cambio de temperaturas.

B.- COMO SE HACE EL BISELADO:

El biselado o desvastado se realiza cuando la tubería ha tenido que ser cortada por los requerimientos de la instalación, esto es necesario para que al momento de realizar la unión no se dañe o barra el anillo, para esto es necesario seguir los siguientes pasos:

1.- Cortar la tubería en escuadra de 90º.

2.- Limpiar todas rebabas producto del corte.

3.- Con la herramienta biseladora o con una escofina fina desbastar hasta alcanzar un ángulo aproximado de 15º y la extensión recomendada para cada diámetro, según se describe en cuadro siguiente:

| DIAMETRO | LONG.BISEL |
| --- | --- |
| mm | mm |
| 40 | 3.5 |
| 50 | 3.5 |
| 75 | 3.5 |
| 110 | 4.5 |
| 160 | 6 |
| 200 | 10 |

4.- Limpiar y lubricar ambos extremos y proceder a la unión.

C.- INSTALACIONES SOTERRADAS:

Para instalaciones del sistema bajo piso, es recomendable seguir las siguientes recomendaciones:

C.1.- FONDO Y LECHO DE ASENTAMIENTO:

1.- El fondo de la zanja debe ser firme y estar libre de piedras, raíces o afloramientos rocosos.

2.- Para diámetros de 40 a 110mm el tubo debe apoyarse sobre una cama de 10cm y para diámetros de 160mm a 315mm, esta debe ser de 20cm

3.- Proteger con una bolsa plástica o similar cada empalme, a fin de evitar que la tierra al momento del rellenado pueda ingresar a la unión y dañar el anillo o perjudicar la futura estanqueidad del sistema.

4.- El tubo debe  ser cubierto hasta las ¾ partes de su diámetro con arena bien tamizada.

5.- Luego de compactar cubrir el tubo con 20 o 25 cm de arena o tierra tamizada para diámetros de 40 a 110mm y de 25 a 30cm para diámetros de 160 a 315mm

6.- Compactar y completar la tapada con material de relleno de entre 10 y 50cm de espesor.

C.2.- ANCHO DE ZANJA:

A fin de que el instalador pueda trabajar con comodidad, en tuberías de hasta 110mm de diámetro se tomara como base un ancho de zanja equivalente a la suma del diámetro de la tubería más 500mm. Para tuberías de mayor diámetro se le sumaran 650mm más.

C.3.- PROFUNDIDAD DE ZANJA:

Para el cálculo de la profundidad de la zanja se debe aplicar la siguiente formula:

H = T + L + D

Donde:

H : Profundidad de zanja

T: Tapada mínima (distancia entre npt y parte media superior del tubo). Se deben considerar entre 0.50 y 0.80m de espesor dependiendo de las cargas dinámicas y estáticas previstas.

L: Espesor del lecho de asentamiento; entre 10 y 20cm dependiendo del diámetro de la tubería utilizada.

D: Diámetro externo de la tubería.

D.- INSTALACIONES AEREAS O EXPUESTAS:

D.1.- DISTANCIAS MAXIMAS ENTRE SOPORTES O FIJACIONES:

En la tabla siguiente se consignan las distancias entre soportes o fijaciones, considerando una flecha máxima equivalente al 2% de dicha distancia para temperaturas de 0 a 110ºC.

| DISTANCIAS MAXIMAS ENTRE SOPORTES O FIJACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| diam | 0ºC | 10ºC | 20ºC | 30ºC | 40ºC | 50ºC | 60ºC | 70ºC | 80ºC | 90ºC | 110ºC |
| 40 L | 102 | 99 | 96 | 91 | 88 | 85 | 8 | 80 | 75 | 69 | 68 |
| 50 L | 120 | 117 | 112 | 107 | 104 | 99 | 97 | 96 | 89 | 81 | 79 |
| 75 L | 139 | 136 | 131 | 26 | 121 | 116 | 114 | 111 | 102 | 94 | 92 |
| 110 L | 204 | 199 | 192 | 184 | 179 | 170 | 68 | 162 | 151 | 140 | 135 |
| 160 L | 277 | 269 | 258 | 248 | 239 | 231 | 226 | 220 | 203 | 188 | 184 |
| L: LONGITUD ENTRE SOPORTES (cm). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Para instalaciones adosadas al techo o a la pared, se recomienda fijar las conexiones de modo de evitar su movimiento y usar grapas o soportes deslizantes para sostener el tubo, a fin de permitir que este se contraiga y/o dilate producto del cambio de temperaturas.

E.- OTRAS RECOMENDACIONES:

E.1 CURVADO DEL TUBO:

Como regla general debe evitarse el curvado de las tuberías utilizando el soplete de llama directa. No se recomienda intentar acampanar los tubos de PP HT.

De no ser posible resolver los cambios de dirección con las conexiones inyectadas provistas, se deberán seguir las siguientes indicaciones:

1.- Rellenar completamente con arena el tubo a curvar.

2.- Calentar el mismo con una pistola de aire caliente, calibrada a la temperatura de ablandamiento del material de 151ºC.

3.- Curvar el tubo hasta conseguir el ángulo deseado y posteriormente enfriarlo con agua. No se aconsejan realizar ángulos mayores a los 30º.

F.- TRANSICIONES CON OTROS SISTEMAS:

F.1.- TRANSICION CON EL PVC SAL:

Para empatar tubos o conexiones de PP HT con tubos o conexiones de PVC SAL, se debe emplear las conexiones de PVC con diámetro mixto milimétrico en un extremo y en pulgadas en el otro. Lubricando el extremo milimétrico e introduciéndolo en la conexión hembra con anillo de PP HT y pegando con solvente de PVC el otro extremo al tubo o conexión de este material.

F.2.- TRANSICION CON EL HºFº:

Para este efecto se provee una junta elastomerica especialmente diseñada para unir el tubo con salida macho de PP HT a la salida campana de HºFº. Solo disponible para diámetro de 110mm.

F.3.- TRANSICION CON SIFON DE DESAGUE DE LAVAPLATOS:

Para este efecto se provee una junta elastomerica especialmente diseñada para unir el codo de 50mm al sifón del desagüe del lavaplatos. Solo disponible para diámetro de 50mm x 11/2”.

J.- PRUEBA DE HERMETICIDAD:

El sistema de tuberías y conexiones de Polipropileno tipo HT, esta diseñado para líneas de evacuación por gravedad a presión atmosférica, con el sistema de anillos de un labio de EPDM deben soportar una sobre presión interior de agua de 0.5 bar (7.25 psi).